ICS 25. 100. 70

J 43

JB/T 3235－1999

人造金刚石烧结体磨耗比测定方法

1999-05-20 发布

2000-01-01 实施

国家机械工业局

发布

JB/T 3235－ 1999

前

言

本标准是对 JB 3235—83《人造金刚石烧结体磨耗比测定方法》的修订。

本标准与 JB 3235—83 的技术内容基本一致，仅按有关规定进行了重新编辑。

本标准的附录 A、附录 B 都是提示的附录。

本标准自实施之日起代替 JB 3235—83。

本标准由全国磨料磨具标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：郑州磨料磨具磨削研究所。

本标准主要起草人：黄祥芬。

本标准于 1983 年 6 月 4 日首次发布。

I

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 3235－1999

代 替 JB 3235—83

人造金刚石烧结体磨耗比测定方法

1

范围

本标准规定了人造金刚石烧结体磨耗比测试条件、参数、步骤和结果的计算。

本标准适用于静压法合成的人造金刚石烧结体磨耗比测定。

2

引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2484—1994

GB/T 2485—1997

GB/T 2490—1984

3

测试原理

在规定的条件下，使人造金刚石烧结体和 80#粒度的陶瓷结合剂碳化硅平形砂轮在规定的装置上相

互磨擦，砂轮的磨损量 Ms（g）和烧结体的磨耗量 Mj（g）之比的比值就称为该烧结体的磨耗比 E值。

即式（1）：

E=

4

4. 1

4. 1. 1

4. 1. 2

4. 1. 3

4. 1. 4

4. 1. 5

4. 1. 6

4. 2

测试条件

设备与工具

JS71–A 型磨耗比测定仪；

分析天平：分度值 0.01 mg；

工业天平：分度值 0.5 g；

超声波清洗机；

烘干箱：0~120℃

镊子、小毛刷各一把。

标准砂轮

其代号与标记按 GB/T 2484 的规定：

GC 80#

4. 3

N

V

1

100×16×20

GB/T 2484

砂轮硬度测定按 GB/T 2490 的规定，其坑深值为 3.40~4.00。其余按 GB/T 2485 的规定。

测试环境

环境温度：20℃±10℃

相对湿度：＜80%

国家机械工业局 1999-05-20 批准

2000-01-01 实施

1

普通磨具

普通磨具

代号和标记

砂轮

技术条件

喷砂硬度机检验磨具硬度的方法

Ms

…………………………………………………（1）

Mj

JB/T 3235－1999

5

5. 1

5. 2

5. 3

5. 4

测试参数

工作台摆频：35~40 次/min

砂轮线速度：25 m/s

磨耗量：砂轮磨耗量不低于 25 g，试样磨耗量不低于 0.20 mg

进给压力：按表 1 规定。

表1

烧 结体 直径 D

mm

进给 压力 W

1.5~2.5

3.0~4.0

4.5~5.5

≥ 6.0

g

100

200

300

400

6

6. 1

测试步骤

测试的准备

6. 1. 1 将待测试样清除毛刺和飞边，用超声波清洗机清洗试样表面缝隙内积存的石墨和粉尘，烘干至

恒重。

用分度值为 0.5 g 工业天平称量砂轮，6. 1. 2 用分度值为 0.01 mg 分析天平称量烧结体，其质量为 Mj1 ；

其质量为 Ms1 。

6. 1. 3

将待检试样夹在水冷卡具上，使无变形一端向外，并按图 1 装卡。

1—水冷 卡头 ；2—烧结体 试样 ；3—固紧夹 座； 4—被 动缸活 塞； 5—砝 码；

6—砝码托 盘； 7—主 动缸活 塞； 8—塑 料油管 ；9—摆动 工作台

图1

6. 1. 4

6. 1. 5

6. 1. 6

磨耗比测定仪局部示意图

测量砂轮尺寸，装固砂轮，并盖好防护罩。

调整测定仪工作台摆频为 35~40 次/min，再调其摆幅与砂轮厚度相当。

进给恒压力按表 1 规定选择砝码。

恒压装置的砝码托盘上的总负荷见式（2）：

2

JB/T 3235－1999

W 总=F+W …………………………………………（2）

式中：W 总——总负荷，g；

F——恒压装置的摩擦力，g；

W ——进给压力，g。

6. 2

操作程序

6. 2. 1 起动吸尘器和工作开关，并调整砂轮转速，使其达到线速度要求。此时砂轮直径 D 所对应的

。速度 N 见附录 A（提示的附录）

检查砂轮和各部件工作状态，若一切正常，再将烧结体缓慢接触砂轮，开始测试。

托盘每降 0.5 mm 须按附录 A 调整一次砂轮6. 2. 2 测定时，托盘下沉尺度为砂轮半径 Rx 减小的尺寸，

转速。

6. 2. 3 在托盘降 0.5 mm 后再加至表 1 要求的负荷，当降到适当的位置时，抬起托盘，使烧结体脱离

。砂轮。停车后卸下砂轮，并称其质量为 Ms2 ，按式（3）计算砂轮磨耗量 Ms 1 ）

Ms =Ms1–Ms2…………………………………………（3）

。磨耗量 Ms 与砂轮半径 Rx 的变化关系参见附录 B（提示的附录）

6. 2. 4 当砂轮磨耗量达到规定值时，卸下烧结体，清除表面粉尘至恒重。称其质量 Mj2，按式（4）计

。算烧结体磨耗量 Mj2 ）

Mj=Mj1 –Mj2 …………………………………………（4）

7

结果的计算

把 Ms 和 Mj 代入式（1）计算 E 值；按式（5）和表 2 计算出砂轮硬度值为 3.70 时的 E 标 值。

E 标=E K

…………………………………………（5）

式中：E 标——计算出的标准磨耗比值；

E——测出的磨耗比值；

K——砂轮为某硬度值时的修正系数。

砂轮硬度值 H 与修正系数 K 的关系按表 2 规定。

表2

H

K

H

K

3.40

3.45

3.50

3.55

3.60

3.65

3.70（ 标）

1.06

1.05

1.04

1.03

1.02

1.01

1.00

3.76

3.80

3.85

3.90

3.95

4.00

0.99

0.98

0.97

0.96

0.95

0.94

1） 当 Ms 低于 规定 值须 重测。

2） 当 Mj 低于 规定 值须 重测。

3

JB/T 3235－1999

按式（5）计算出的数值保留千位数为有效数字进行修约，记作 XY×103 。

例：将计算结果为 54632 修约为 55×103 ；78495 修约为 78×103 。

4

JB/T 3235－1999

附录A

（提示的附录）

砂轮直径 D 与转速 N 换算表（线速度为 25 m/s 时）

D

N

D

N

D

N

D

N

mm

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

r/min

4727

4775

4823

4872

4922

4974

5026

5079

5134

5190

5247

5305

5365

mm

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

r/min

5426

5488

5552

5617

5684

5753

5823

5895

5968

6044

6121

6201

6282

mm

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

r/min

6366

6452

6541

6631

6725

6821

6920

7022

7126

7234

7346

7460

7579

mm

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

r/min

7701

7827

7958

8093

8232

8377

8526

8681

8842

9009

9182

9362

9549

5

JB/T 3235－1999

附录B

（提示的附录）

砂轮磨耗量 Ms 与 Rx 的关系

砂轮磨耗量 Ms 与 Rx 的关系见式（B1）和式（B2）：

2Ms =πHd（R 2 –R 1 ）………………………………………（B1）2

GG

d= =………………………………………（B2）

2V πH ( R − r 2 )

原

由式（B1）和（B2）导出：

2R1= R2 −

M s ( R原 − r )

G

2

2

…………………………………（B3）

式中：Ms ——规定砂轮磨耗量，25 g；

d——砂轮密度；

R2 ——已知砂轮直径，mm；

R1 ——要求砂轮直径，mm；

R 原——砂轮原始直径，mm；

r——砂轮孔径，mm。

例：当 Ms =25 g，R 原 =50.5 mm，r=20 mm，G=255 g 时：

R2=50 mm

R2=45 mm

R2=40 mm

R2=35 mm

R2=30 mm

R1=47.8 mm

R1=42.6 mm

R1=37.2 mm

R1=31.8 mm

R1=26.2 mm

6

中

华

人

民

共

和

国

机械行业标准

人造金刚石烧结体磨耗比测定方法

JB/T 3235－ 1999

*

机械 工业部 机械标 准化研 究所出 版发行

机 械工业 部机械 标准化 研究所 印刷

（北 京首 体南 路 2 号邮 编 100044）

*

开 本 880× 1230 1/16 印 张 3/4 字数 14,000

1999年 9月 第一 版 1999 年 9 月第 一次 印刷

印数 1－ 500定 价 10.00 元

编号 99－ 560

JB/T 3235－1999